Масла № 221 и №221/thix/5 для шелкотрафаретной печати на фарфоре,

Bone China (китайском фарфоре), керамике, стекле и эмали

- Общие сведения

Масло № 221 для шелкотрафаретной печати особенно пригодно для изготовления деколей для стекла, а также и для в.у. подложек. Особенно масло № 221 оправдало себя для припасовки красок, не содержащих свинца.

Даже при очень толстых слоях наложения краски на стекле или фарфоре масло № 221отличается очень хорошими свойствами сгорания, проколы и явления вскипания с большой вероятностью исключаются. При покрытии шелкотрафаретным лаком , например, L406, даже при вертикальной сушке и высокой концентрации растворителей обычно не происходит выступление декора из-под лака.

Масло № 221для шелкотрафаретной печати употребляется как для плоской, так и для растровой печати. При требованиях исключительно высокой резкости контуров рекомендуется применять №221/thix/5.

- Указания по применению

Керамическая краска должна растираться на трехвалковой краскотерке, т.к. при этом оптимизируется дисперсность пигментов. Чем лучше дисперсность пигментов, тем глаже обжигается растертая краска. Для приготовления пасты рекомендуется пропорция смеси 100 весовых частей порошка краски к 60-90 весовым частям масла. При использовании тиксотропного масла мы рекомендуем увеличивать долю масла до максимального указанного значения.

Трафаретная печать возможна как на плоских, так и на цилиндрических печатных машинах. При использовании масла №221/thix/5 поначалу пудингообразная масса становится под воздействием движения ракеля жидкой. Быстрое увеличение вязкости после печати предотвращает растекание краски и обеспечивает высокую резкость контуров декора.

3. Разбавление

Разбавление принципиально не рекомендуется, т.к. практические испытания показывают, что при разбавлении не исключены плохие результаты обжига. Если же из-за сильного загустевания без разбавления не обойтись, то мы рекомендуем наш разбавитель V190594.

- Время сушки

Время сушки масла составляет в проходной сушилке от 1 до 2 ч., в Horden-сушилке около 3 ч.

- Технические данные

| Вязкость (20(С) | №221: время истечения в 4-мм стакане DIN 120-130 сек. №221/thix/5: около 1200-2200 мпаскалей |
| --- | --- |
| Содержание твердых веществ | 46% |
| Очиститель сита | V28, V49 |
| Разбавитель | V 190594 |
| Устойчивость к блокированию | Условно устойчиво |
| 1) Коэффициент испаримости смеси с растворителем – относительно диэтилэфира = 1 |
| 6. Данные по безопасности |  |
| Температура воспламенения | 61(С |
| Классы опасности |  |
| Vbf | Не распространяется |
| Ж/д-автотранспорт | Не распространяется |
| Авиа-, морской транспорт | Не распространяется |
| Обязательная маркировка по положению об опасных веществах | Не распространяется |
| Концентрация в воздухе | 17% растворителя класса III, 37% растворителя класса II |
| Максимально допустимая концентрация вредных веществ | В настоящее время не определена |